Требования  к качеству деталей мебельных разработаны в соответствии с техническими условиями  ТУ 5683-005-46275274-2009 Технические условия, ТУ 5683-004-46275274-2007  Технические условия, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Продукция  подразделяется на следующие виды:

- Фасады мебельные (глухие, со стеклом)

- Погонажные изделия  и аксессуары декоративные

- Столешницы, кроватные спинки, дверные накладки

Качество изделий должно соответствовать образцу, значениям, указанным в каталоге продукции, и настоящим требованиям.

Продукция  из МДФ, облицованного пленками ПВХ

| № п/п | Наименование дефекта | Продукция из МДФ, облицованного пленкой ПВХ | Продукция из МДФ, облицованного пленкой ПВХ (глянец) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сторона изделия | Лицевая | Торец | Обратная | Лицевая | Торец | Обратная |
| 1 | Геометрические размеры и допуски | Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах |
| 2 | Царапины или риски | Не допускаются см. приложение | Не допускаются см. приложение | Допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются см.приложение |
| 3 | Вмятины диаметром не более 2 мм | Допускаются см. приложение | Допускаются см.приложение | Допускаются см. приложение | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются см.приложение |
| 4 | Вкрапления под пленкой ПВХ, ламинатом (пылевые, клеевые и т.п. вкл), единичные локальные структурные неровности | Не допускаются см. приложение | Допускаются см.приложение | Допускаются см.приложение | Не допускаются | Не допускаются См.приложение | Допускаются см.приложение |
| 5 | Шагрень, отклонение по степени шероховатость | Допускается небольшая шагрень, соответствую-щая образцу | Допускается небольшая шагрень, соответствую-щая образцу | ___ | Допускается небольшая шагрень, соответствую-щая образцу | Допускается небольшая шагрень, соответствую-щая образцу | ___ |
| 6 | Отслоения пленки ПВХ | Не допускаются |
| 7 | Цветовой оттенок пленки ПВХ | Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога пленок |
| № п/п | Наименование дефекта | Продукция из МДФ, облицованного пленкой ПВХ | Продукция из МДФ, облицованного пленкой ПВХ (глянец) |
|  | Сторона изделия | Лицевая | Торец | Обратная | Лицевая | Торец | Обратная |
| 8 | Локальные изменения цвета пленки по торцам и углам после ламинирования | ___ | Допускается незначительное изменение (побеление), технологические особенности изготовления | ___ | ___ | Допускается незначительне изменение (побеление), технологические особенности изготовления | ___ |
| 9 | Наличие загрязнений на деталях | Не допускается |
| 10 | Зарезы, заделки пленки ПВХ | Не допускаются | Допускаются см. приложение | Допускаются см. приложение | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются см. приложение |
| 11 | Сколы по периметру изделий и по краям паза | ___ | ___ | Допускаются см. приложение | ___ | ___ | Допускаются см.приложение |
| 12 | Изменение текстуры пленки ПВХ | Не допускается |

Знак  «-» означает, что данный параметр не контролируется.

Приложение

1.В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии

50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.

Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.

3. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на  физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.).

Общие  требования к качеству мебельных деталей

1.  На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов  нормируемых дефектов.

2.  Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на углах изделий.

3.  Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются  инструментом.

4.  Покоробленность  щитовых деталей в изделии регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3 и не должна превышать для дверей: длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм- 0,2мм; длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм- 1,2 мм; длиной и шириной более 600 мм- 2,2мм.

5.  Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и  посторонних частиц.